 w/c= 0,1  ~  10 MPa  
I Zaprawy (zapr. norm. prop. P:c:w / wag. 3:1:0,5 / obj. ~ 3,5:1:1,55 / obj.n ~ 2:1:0,55) 
       /data na worku!, zapr. nor., pow.wł /  
kl. cem. CEM I 200C     Zaprawa                                                         Beton
  32,5  (32,5 - 52,5)    -  32,5-35 MPa                                                  22,5-25 MPa             
  42,5  (42,5 - 62,5)    -  42,5-45 MPa                beton ok. - 10 MPa    32,5-35 MPa 
  52,5  (52,5 -   ∞  )    -  52,5-55 MPa                                                  42,5-45 MPa
  
Zaprawy wg PN-B-10104    (zal. zapr. wap. z dod. pucolany)
CEM I lub CEM II 32,5; 
wapno CL 90-S, 90-S, DL 85-S1, (>5 MPa !,  M5 obj. cement : wapno : piasek = 1:1:6)
MX – klasa zaprawy  ;  proporcje objętościowe + H2O (kons. bud./norm.)

II Beton zwykły (cement 260-360 kg/m3, PP 30-35%; / na bud. bez SP ok. 450 kg/m3)
Specyfikacja zamówienia betonu! / Klasy ekspozycji!
Beton Z* – zaprawa normowa minus 10 MPa    (zmiana wod. – stos okruchowy)
                                                          (wsp. 1,3 złe warunki wykonania betonu.) 
                         m [kg /(m3)]                                    = m/V [kg/m3]                 V [m3] 
1) c - cement   (260-360 / klasa eksp. np. 320)               3100                              Vc
*)    m*                                                                                *                               V*   
2) w - wz. Bolomey’a (beton zwykły)                            1000                               Vw                             (c/w=fcm/A1±0,5) ; A1=21 „+” dla w/c>0,4, A2=14,5 „-” dla w/c≤0,4
                     fck=CX/Y  ; fcm= (fck+4)  ;   (fcm= fck .1,3)  lub   (fcm= fck.+(6-12)
3) K - kruszywo     K= Vk . o                                         2650                  Vk=V-Vc-V*-Vw 
 PP%:  35% k.zw.                                                                                               V = 1m3
 (frakcje prop./ost. więcej)                                                                             
      W=C.wc+K.wk     wc=0,23 kg/kg   wk=0,019 kg/kg (dla suchych sk.)                                                                                                     
( przel. [dm3] na [m3], V/ Vx=x , 1litr.=1000cm3=0,001m3,  x=1000)   Vrz=1+2+3/obj.  p = (Vrz -V)/Vrz . 100% )
       BWW / SCC (PP 50%SCC.)
 (cement 450-550 kg/m3) - wzór B nie obowiązuje 
Można szacować:1) z pop. krzem w/(c+k.dodatek), k = 0,4         
                            2)BWW z PK  w/(c+k.dodatek) k = 1 dla w/c < 0,4  „+” (30-40 MPa)                                       
                    m*                                            *[kg/m3]    	
* Popiół krzemionkowy max. 25-33%C         2200                                  lepk./ek./c.hyd.
 (33% do CEMI lub 25% do CEMIIA)                                            ew.bet. ref., k=0,4, ew.k=1    
* Pył krzemionkowy  10%C                           2200                            BWW (30-40 MPa)
* Superplastyfikator  1-3%C                          1200                              konsystencja
* Napowietrzenie mieszanki 1-2%C              1200                             mrozoodporność
(zaw. pow. 4-6 % objętościowo: – 5MPa)                                          
* dodatki / domieszki                                                                          

Uwaga: popiół krzemionkowy oraz pył krzem. wydłuża czas wiązania do 56-90-180 dni 200C (temp. 5-100C dodatkowo znacząco ogranicza hydratację cementu popiołowego – nie stosować w okresie zimowym!).
