Egzamin MB 
2 minuty na zadanie
(przykładowe zadania – obowiązuje zakres zadań z lab./wyk.) 

1. Oblicz wytrzymałość na rozciąganie przy 3-punktowym zginaniu w [MPa]:
 belka 0,2 m x 0,2 m x 1,2 m, siła niszcząca 64 kN, rozstaw podpór 1 m.
(Uwaga: takie samo zadanie przy 4 punktowym zginaniu)

2. Oblicz wytrzymałość na osiowe rozciąganie pręta stalowego o średnicy 1 cm w [MPa]. Siła niszcząca 314 daN.


3. Oblicz wytrzymałość na ściskanie w [MPa], próbki drewnianej 2 cm x 2 cm x 3 cm (znormalizowana – wilgotność 12%). Siła niszcząca 4 kN. Badana próbka podczas badania posiadała 9% wilgotności.


4. Oblicz wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podczas ściskania w [MPa] (metoda brazylijska) - walca o średnicy i wysokości  0,1 m. Siła  niszcząca 3,14 t (tona).


5. Oblicz o ile w [mm] - wydłuży się belka żelbetowa o długości 1000 cm i różnicy temperatur 100 stopni Celsjusza.


6. Oblicz wytrzymałość na ściskanie beleczki zaprawy normowej (4 cm x 4 cm x 16 cm, powierzchnia rewersora 4 cm x 4 cm). Siła niszcząca 80 kN. Podaj klasę cementu. 


7. Oblicz klasę cegły ozn. na próbce o wymiarach 10 cm x 10 cm x 6,5 cm (podstawa 10 cm x10 cm, wys. 6,5 cm), przechowywanej w wodzie. Siła niszcząca 250 kN.


8. Oblicz klasę betonu: 3 próbki – kostki betonowe o boku 10 cm. Siły niszczące podczas ściskania:
 F1= 48000 daN, F2= 52000 daN, F3= 50000 daN (próbki form. i przech. 28 d. w war. norm.).
