PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

MATERIAŁY BUDOWLANE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO

STUDIA STACJONARNE

ĆWICZENIE 1

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

- Podstawy badań materiałowych:

- zadania,

- metody badań,

- pobieranie prób do badań.

- Zagadnienia normalizacji w budownictwie.

- Sposoby opracowywania i przedstawiania wyników badań, jednostki.

- Omówienie programu ćwiczeń i sposobu ich prowadzenia.

- Pokaz Laboratorium Materiałów Budowlanych.

ĆWICZENIE 2 i 3

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANE Z MASĄ, OBJĘTOŚCIĄ I STRUKTURĄ MATERIAŁU

Ćwiczenie 2

- Oznaczenie gęstości materiałów- kolba Le Chateliera.

- Oznaczenie gęstości objętościowej materiałów:

- metodą wyznaczania objętości za pomocą hydrostatycznego ważenia,

- metodą obliczenia objętości na podstawie wymiarów geometrycznych,

- metodą pomiaru objętości w cylindrze miarowym.

Ćwiczenie 3

- Oznaczenie nasiąkliwości wagowej.

- Obliczenie porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej.

- Oznaczenie wilgotności materiałów.

- Oznaczenie podciągania kapilarnego.

- Oznaczenie przesiąkliwości materiałów.

ĆWICZENIE 4, 5

SPOIWA MINERALNE

Ćwiczenie 4: Cement

- Oznaczenie stopnia rozdrobnienia cementu metodą Blaine’a (obliczenie powierzchni właściwej).

- Wyznaczenie stosunku wodno - cementowego do uzyskania zaczynu o konsystencji normowej.

- Wykonanie próbek do oznaczenia klasy wytrzymałości cementu (zaprawa normowa).

Ćwiczenie 5: Gips budowlany

- Oznaczenie stopnia rozdrobnienia gipsu metodą analizy sitowej (skład ziarnowy).

- Wyznaczenie stosunku wodno - gipsowego do uzyskania zaczynu o konsystencji normowej.

- Oznaczenie czasu wiązania gipsu.

- Wykonanie próbek do badań wytrzymałościowych na ściskanie (gatunku) gipsu.

ĆWICZENIE 6, 7, 8

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

(PODSTAWA DO OCENY JAKOŚCI I KLASYFIKACJI)

Ćwiczenie 6

- Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

- Oznaczenie wytrzymałości na osiowe rozciąganie.

- Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.

- Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu.

Ćwiczenie 7

- Oznaczenie twardości drewna- metoda Janki.

- Oznaczenie ścieralności materiałów kamiennych.

- Przygotowanie próbek do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie (klasy) cegły i jej oznaczenie.

Ćwiczenie 8

- Oznaczenie klasy wytrzymałości cementu.

- Oznaczenie gatunku gipsu.

- Oznaczenie współczynnika rozmiękania cementu.

- Oznaczenie współczynnika rozmiękania gipsu.

- Obliczenie wskaźnika kruchości betonu.

- Obliczenie wskaźnika kruchości zaprawy cementowej i zaczynu gipsowego.

ĆWICZENIE 9 i 10

GRUBOZIARNISTE MATERIAŁY BUDOWLANE

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH I FIZYCZNYCH

KRUSZYW DO BETONÓW

Ćwiczenie 9

- Oznaczenie geometrycznych właściwości kruszyw:

- oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania,

- wykreślenie krzywej przesiewu.

- Oznaczenie kształtu ziaren:

- wyznaczenie wskaźnika płaskości (FI),

- wyznaczenie wskaźnika kształtu (SI).

- Oznaczenie zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych.

Ćwiczenie 10

- Oznaczenie zawartości pyłów.

- Oznaczenie nasiąkliwości kruszyw.

- Oznaczenie zawartości substancji organicznych.

- Oznaczenie gęstości nasypowej.

- Obliczenie jamistości.

ĆWICZENIE 11 i 12

SPOIWA BITUMICZNE I WYROBY HYDROIZOLACYJNE

Ćwiczenie 11: Asfalty

- Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu.

- Oznaczenie penetracji asfaltu.

- Oznaczenie ciągliwości asfaltu.

- Oznaczenie temperatury zapłonu.

Ćwiczenie 12: Papy

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.

- Sprawdzenie wymiarów.

- Sprawdzenie dokładności nasycenia impregnatem.

- Oznaczenie giętkości.

- Oznaczenie przesiąkliwości.

- Oznaczenie odporności na działanie podwyższonej temperatury.

- Oznaczenie siły zrywającej przy rozciąganiu.

- Oznaczenie wydłużenia przy zerwaniu.

ĆWICZENIE 13, 14

PREZENTACJA WYBRANYCH MATERIAŁÓW - WYROBÓW BUDOWLANYCH

ĆWICZENIE 15

ODROBIENIE ZALEGLYCH ZESTAWÓW ĆWICZENIOWYCH

ZALICZENIE ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH