PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 
MATERIAŁY BUDOWLANE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO
STUDIA STACJONARNE

ĆWICZENIE 1
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
1. Podstawy badań materiałowych:
- zadania,
- metody badań,
- pobieranie prób do badań.
2. Zagadnienia normalizacji w budownictwie.
3. Sposoby opracowywania i przedstawiania wyników badań, jednostki.
4. Omówienie programu ćwiczeń i sposobu ich prowadzenia.
5. Pokaz Laboratorium Materiałów Budowlanych.

ĆWICZENIE 2 i 3
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANE Z MASĄ, OBJĘTOŚCIĄ I STRUKTURĄ MATERIAŁU
Ćwiczenie 2
1. Oznaczenie gęstości materiałów- kolba Le Chateliera.
2. Oznaczenie gęstości objętościowej materiałów:
- metodą wyznaczania objętości za pomocą hydrostatycznego ważenia,
- metodą obliczenia objętości na podstawie wymiarów geometrycznych,
- metodą pomiaru objętości w cylindrze miarowym.
Ćwiczenie 3
1. Oznaczenie nasiąkliwości wagowej.
2. Obliczenie porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej.
3. Oznaczenie wilgotności materiałów.
4. Oznaczenie podciągania kapilarnego.
5. Oznaczenie przesiąkliwości materiałów.

ĆWICZENIE 4, 5 
SPOIWA MINERALNE
Ćwiczenie 4: Cement
1. Oznaczenie stopnia rozdrobnienia cementu metodą Blaine’a (obliczenie powierzchni właściwej).
2. Wyznaczenie stosunku wodno - cementowego do uzyskania zaczynu o konsystencji normowej.
3. Wykonanie próbek do oznaczenia klasy wytrzymałości cementu (zaprawa normowa).
Ćwiczenie 5: Gips budowlany
1. Oznaczenie stopnia rozdrobnienia gipsu metodą analizy sitowej (skład ziarnowy).
2. Wyznaczenie stosunku wodno - gipsowego do uzyskania zaczynu o konsystencji normowej.
3. Oznaczenie czasu wiązania gipsu.
4. Wykonanie próbek do badań wytrzymałościowych na ściskanie (gatunku) gipsu.

ĆWICZENIE 6, 7, 8
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 (PODSTAWA DO OCENY JAKOŚCI I KLASYFIKACJI)
Ćwiczenie 6
1. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.
2. Oznaczenie wytrzymałości na osiowe rozciąganie.
3. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.
4. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu.
Ćwiczenie 7
1. Oznaczenie twardości drewna- metoda Janki.
2. Oznaczenie ścieralności materiałów kamiennych.
3. Przygotowanie próbek do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie (klasy) cegły i jej oznaczenie.


Ćwiczenie 8
1. Oznaczenie klasy wytrzymałości cementu.
2. Oznaczenie gatunku gipsu.
3. Oznaczenie współczynnika rozmiękania cementu.
4. Oznaczenie współczynnika rozmiękania gipsu.
5. Obliczenie wskaźnika kruchości betonu.
6. Obliczenie wskaźnika kruchości zaprawy cementowej i zaczynu gipsowego.

ĆWICZENIE 9 i 10
GRUBOZIARNISTE MATERIAŁY BUDOWLANE
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH I FIZYCZNYCH
KRUSZYW DO BETONÓW
Ćwiczenie 9
1. Oznaczenie geometrycznych właściwości kruszyw:
- oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania,
- wykreślenie krzywej przesiewu.
2. Oznaczenie kształtu ziaren:
- wyznaczenie wskaźnika płaskości (FI),
- wyznaczenie wskaźnika kształtu (SI).
3. Oznaczenie zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych.
Ćwiczenie 10
1. Oznaczenie zawartości pyłów.
2. Oznaczenie nasiąkliwości kruszyw.
3. Oznaczenie zawartości substancji organicznych.
4. Oznaczenie gęstości nasypowej.
5. Obliczenie jamistości.

ĆWICZENIE 11 i 12
SPOIWA BITUMICZNE I WYROBY HYDROIZOLACYJNE
Ćwiczenie 11: Asfalty
1. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu.
2. Oznaczenie penetracji asfaltu.
3. Oznaczenie ciągliwości asfaltu.
4. Oznaczenie temperatury zapłonu.
Ćwiczenie 12: Papy
1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.
2. Sprawdzenie wymiarów.
3. Sprawdzenie dokładności nasycenia impregnatem.
4. Oznaczenie giętkości.
5. Oznaczenie przesiąkliwości.
6. Oznaczenie odporności na działanie podwyższonej temperatury.
7. Oznaczenie siły zrywającej przy rozciąganiu.
8. Oznaczenie wydłużenia przy zerwaniu.

ĆWICZENIE 13, 14
PREZENTACJA WYBRANYCH MATERIAŁÓW - WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ĆWICZENIE 15
ODROBIENIE ZALEGLYCH ZESTAWÓW ĆWICZENIOWYCH
ZALICZENIE ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
