ZAPRAWY – (zaprawa normowa)

mb = m/Vmb      rzecz.

n = m/Vn       nasyp.

= m/V       teoret.

m                                                        V

[kg/m3]           [g], [kg]         [g/cm3], [kg/m3]          [cm3], [m3]

g/cm3 = 1000 kg/m3    g/cm3 = kg/dm3

Zaprawa normowa - skład teoretyczny   cement 42,5  w/c=0,5   fc=42,5-45 MPa

1a) Proporcje z uwzgldnieniem

Wagowo 3:1:0,5          /        (Objętościowo 3,5:1:1,55)

m             = m/V             V

[kg/m3]         [g]            [g/cm3]           [cm3]

P-     1535         1350            2,65              509,4

C-      512           450             3,1                145,2               C; 450/879,6=0,512 g/cm3 = 512 kg/m3

W-     256           225              1,0               225

∑V = 879,6

1b) Proporcje z uwzględnieniem n

~ (2:1:0,55)

Wagowo 3:1:0,5          /      Objętościowo 2,1:1:0,55

m            n = m/V             Vn

[g]            [g/cm3]           [cm3]

P-                       1350            1,55               871

C-                        450             1,1                409,1

W-                       225             1,0                 225

∑V = 1505,1

( oraz n są przybliżone - należy weryfikować)

Cement                       = 3,1 g/cm3             n = (1,1 – 1,3) g/cm3

Piasek/kruszy             = 2,5 g/cm3             n = (1,5 – 1,7) g/cm3

Woda                          = 1,0 g/cm3             n = 1,0 g/cm3

Wapno                        = 2,2 g/cm3             n = (0,5 - 0,6) g/cm3

Popiół                         = 2,2 g/cm3             n = (0,8 - 0,9) g/cm3

Pył krzemionkowy     = 2,2 g/cm3             n = (0,8 – 0,9) g/cm3

BETONY – (zaprawa normowa)

Beton / cement 42,5  w/c=0,5 - skład teoretyczny     fc=32,5-35 MPa

1a) Beton C-450 kg/m3   proporcje z uwzgldnieniem

Wagowo 3,7:1:0,5          /   ( Objętościowo 4,3:1:1,55)

= m/V              V

[kg/m3]           [kg/m3]             [m3]

C-      450            3100                  0,145

W-     225            1000                  0,225

K -   1669,5          2650                  0,630

∑V = 1

1b) Beton C-450 kg/m3   proporcje z uwzgldnieniem  n

~ (2,5:1:0,55)

Wagowo 3,7:1:0,5     /    Objętościowo 2,42:1:0,55

n = m/V           Vn

[kg/m3]           [kg/m3]            [m3]

C-      450           1100                  0,409

W-     225           1000                  0,225

K -   1669,5        1690                  0,988

∑V = 1,622

2a) Beton C-320 kg/m3                                                                 2b) Beton C-320 kg/m3

Wagowo 6:1:0,5   /  Obj. 7,5:1:1,2             Wagowo 6:1:0,5    /   Obj.    4:1:0,55

= m/V             V                                                n                  Vn

[kg/m3]           [kg/m3]           [m3]

C-      320            3100                 0,103                          320            1100               0,29

W-     160            1000                 0,160                          160            1000               0,16

K-    1953            2650                 0,737                        1953            1690               1,16

∑V = 1                                                           ∑V = 1,61